## Slide 1: 半導体における電気伝導
東京理科大学理学部応用物理学科3年
西原 翔

## Slide 2: 半導体における電気伝導
原理
実験とその結果
考察
Notes: 生じる誤差の程度の話

## Slide 3: 原理|不純物半導体内の電子
ドープされた電子・正孔にとって不純物は単なる点電荷
→伝導帯を基準とした水素原子のエネルギー準位が生じる
→ドナー準位・アクセプター準位
Ge
Ge
Ge
Ge
Ge
Ge
As
Ge
Ge
Ge
Ge
Ge
古典的描像
Ge のみの結晶からのずれ
ドナー電子
As 原子核

## Slide 4: 原理|不純物半導体のバンド
真性半導体
n型半導体
p型半導体
不純物準位により電気伝導のキャリアを導入できる

## Slide 5: 原理|ホール効果
ローレンツ力を考えると
電子・正孔ともに 方向へ流れる
正孔が多ければ
電子が多ければ
→ キャリアの符号がわかる
ホール係数 : を試料の形状や電流磁場の強さで規格化した量
ホール係数 を測定しキャリアの符号を調べる

## Slide 6: 半導体における電気伝導
原理
実験とその結果
考察
Notes: 生じる誤差の程度の話

## Slide 7: 実験|ホール係数と電気伝導度の温度特性の測定系
ホール電圧
n-Ge/p-Ge
←
ヒーター
熱電対
Input
Meas.
四端子法:電圧
電流源
ホール係数 : キャリアの符号
電気伝導度 : キャリア密度

## Slide 8: 結果|アレニウスプロットとエネルギーギャップ
20
バンド図
0.63
n-Ge Measurement Result

## Slide 9: 結果|キャリア密度・キャリアの符号
: キャリア密度に比例 : キャリア中の正孔と電子の割合

## Slide 10: 半導体における電気伝導
原理
実験とその結果
考察
Notes: 生じる誤差の程度の話

## Slide 11: 考察|p-Geにおける出払い領域でのキャリアの様子
: キャリア密度に比例 : キャリア中の正孔と電子の割合
バンド図
熱によるアクセプタ準位からの正孔の励起ができない
→アクセプタ準位にあった正孔がすべて励起した

## Slide 12: 考察|p-Geにおける真性領域でのキャリアの様子
: キャリア密度に比例 : キャリア中の正孔と電子の割合
バンド図
キャリア数が増加している
→もともと Ge にあったエネルギーギャップ間で電子正孔対生成
正孔と電子の数が同数なのに電子が優勢になる?

## Slide 13: 考察|Ge のバンド
点付近でのバンド
Cite : Harald Ibach , Hans Lüth Solid-State Physics 4th ed.

## Slide 14: 考察|キャリアの有効質量
有効質量の違いにより電子の方が正孔より動きやすい
バンド電子・正孔は
古典的な質量とは違う質量をもつ
→有効質量
有効質量はバンドの曲率である
古典量子対応を考えると

## Slide 15: まとめ
・エネルギーギャップの大きさ
○測定結果
○わかること
・出払い領域の存在
・電子正孔対生成
・有効質量の違い

## Slide 16: 原理|フェルミ球とバンド図
波数が逆 →電子の進む方向が逆
フェルミ球内部の電子はキャリアにならない
バンド図

## Slide 17: 原理|正孔の存在
電流は正孔と電子の両方によってできている
が 方向に
が 方向に動く
→電流が 方向に流れる
バンド図

## Slide 18
真性半導体
n型半導体
p型半導体

## Slide 19: 結果|アレニウスプロットとエネルギーギャップ
Chart: 1000/T (1/K)
| 2.480466327669602 | 2.5435584382551188 | 2.6099438862064468 | 2.6798874447273215 | 2.7536830510808206 | 2.8316579357213651 | 2.9141774734081309 | 3.0016509079993998 | 3.094538140182578 | 3.1933578157432541 | 3.2986970146792021 | 3.3540164346805303
Sample 1 (This experiment) | -0.10707 | -0.20753 | -0.29651 | -0.38486 | -0.46409 | -0.52372 | -0.55803 | -0.57117 | -0.56729 | -0.55353 | -0.53468 | -0.51995
20
バンド図
0.63
不純物準位により電気伝導のキャリアを導入できる
n-Ge Measurement Result

## Slide 21
ホール電圧
n-Ge/p-Ge
←
ヒーター
熱電対
Input
Meas.
四端子法:電圧
電流源